FICHA TÉCNICA
TINTAS A LA PIROXILINA.

(USO INTERIOR) 

CARACTERISTICAS TECNICAS:

LA TINTA A LA PIROXILINA ES BÁSICAMENTE UNA SOLUCION DE COLORANTES AL SOLVENTE EN UN DILUYENTE PIROXILINICO EN UNA PROPORCION ADECUADA PARA OBTENER EL COLOR DESEADO. LOS COLORANTES USADOS SON DE ORIGEN ORGANICOS SINTÉTICOS SOLUBLES EN ALCOHOLES, GLICOLES, ACETATOS, ACIDO OLEICO, ETC.

ESTOS PRODUCTOS NO SON INFLAMABLES, SE MANTIENEN BIEN A TEMPERATURA AMBIENTE EN LUGARES SECOS Y EN SU EMBALAJE ORIGINAL.

EL DILUYENTE PIROXILINICO UTILIZADO PARA DISOLVER ESTOS PRODUCTOS ESTA FORMULADO A BASE DE ALCOHOLES, ACETATOS, CETONAS Y GLICOLES. ESTOS PRODUCTOS SON INFLAMABLES.

SI BIEN SE PUEDE UTILIZAR EN EXTERIORES, SU USO ES RECOMENDADO EN APLICACIONES INTERNAS POR LA POSIBLE DECOLORACIÓN CAUSADA POR EL EFECTO DE LOS RAYOS U.V. (ESTO SE PODRIA ATENUAR CON LA INCORPORACIÓN DE UN LUSTRE CON FILTRO SOLAR.)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: MADERAS

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIA Y SECA, LIBRE DE POLVO, HONGOS Y OTRAS SUCIEDADES, ASI COMO DE CUALQUIER PINTURA ANTERIOR SUELTA O DESCASCARADA.

ES IMPORTANTE EL LIJADO DE LA SUPERFICIE A TRATAR. USAR LIJA FINA EN EL SENTIDO DE LAS VETAS, Y ELIMINAR EL POLVILLO ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

APLICACIÓN: 

PUEDE SER A SOPLETE, PINCEL O ESPONJA SECANDO LUEGO EL SOBRANTE PARA EVITAR DIFERENCIAS EN EL TONO LOGRADO.

DILUIR SI FUERA NECESARIO CON DILUYENTE ADECUADO (THINNER) PARA LOGRAR TONOS MÁS CLAROS.

A SOPLETE: DILUIR UN 30 A 100 % PARA FACILITAR LA HOMOGENIZACIÓN EN LA  APLICACIÓN.
IMPORTANTE: NO ABUSAR CON LA CONCENTRACIÓN DE LA TINTA COMO ASI TAMBIEN DE LA CANTIDAD DE MANOS A APLICAR, (MÁXIMO DOS)   PORQUE SE CORRERIA EL RIESGO DE QUE QUEDEN PIGMENTOS ACUMULADOS EN LOS POROS, LOS CUALES AL SEGUIR DISOLVIÉNDOSE CON EL TIEMPO OCACIONARIAN MIGRACIONES INDESEABLES DE COLOR A TRAVEZ DE LA SUPERFICIE YA LUSTRADA.

SECADO:

EL SECADO ES DE APROX. 15´ A TEMP. Y HUMEDAD NORMALES. 

RENDIMIENTO:

APLICADO A SOPLETE COMUN: APROX. DE 8 A 12 m(. X LITRO Y POR CAPA. (SEGÚN LAS SUPERFICIES) 

APLICADO A ESPONJA O TRAPO: APROX. DE 6 A 10 m(. X LITRO Y POR CAPA. (SEGÚN LAS SUPERFICIES)

TIEMPO DE ALMACENAJE: 6 MESES A 25(C.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

ANTES DE USAR, AGITAR Y MEZCLAR BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE.  NO PINTAR EN TEMPERATURA AMBIENTE MENOR A 10 °C O MAYOR A 40°C O EN DIAS DE MUCHA HUMEDAD. EVITE PINTAR BAJO LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL. 

PRODUCTO INFLAMABLE, NO APAGAR CON AGUA, USAR MATAFUEGOS DE ANHÍDRIDO CARBONICO O POLVO QUÍMICO.

CONTROLAR LOS DERRAMES CON ARENA. MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, BIEN CERRADO Y EN LUGARES FRESCOS Y VENTILADOS, LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES Y FUENTES DE IGNICIÓN. (FUEGO, CALEFACTORES, CHISPAS, ETC.)

NO FUMAR DURANTE SU APLICACIÓN. USAR EN AREAS BIEN VENTILADAS UTILIZANDO INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS. NO RESPIRAR LOS VAPORES. NO USAR LOS ENVASES VACIOS PARA GUARDAR AGUA O ALIMENTOS.    

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL LAVAR CON ABUNDANTE AGUA Y JABON, EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MINUTOS Y CONCURRIR AL MEDICO.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

SE ENTREGA EN ENVASES DE 1, 5, 20 LTS.

NUESTRO  ASESORAMIENTO TECNICO DE APLICACION, YA SEA VERBAL, POR ESCRITO O MEDIANTE  ENSAYOS SE REALIZA SEGUN NUESTRO LEAL SABER Y ENTENDER, PERO DEBE CONSIDERARSE SOLO COMO INDICACION SIN COMPROMISO, NO EXIME AL CLIENTE DEL EXAMEN PROPIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR NOSOTROS CON EL FIN DE VERIFICAR SU IDONEIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y FINES PREVISTOS. LA PREPARACION, APLICACION Y EMPLEO DE LOS PRODUCTOS SE LLEVAN A CABO FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRAS POSIBILIDADES DE CONTROL, SIENDO, POR TANTO, DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. SI, NO OBSTANTE, HUBIERA DE CONSIDERARCE ALGUNA RESPONSABILIDAD POR PARTE NUESTRA, ESTA SE LIMITARA, PARA CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS, AL VALOR DE LA MERCADERIA SUMINISTRADA POR NOSOTROS Y ENPLEADA POR EL CLIENTE. SE SOBREENTIENDE QUE GARANTIZAMOS LA INTACHABLE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO.

